## Slide 1: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΑΕΜ:693 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μαγνητοθερμικό φαινόμενο και μελέτη ψευδοδυαδικών ενώσεων
(Ce-La)Ni5 τύπου LaNi5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

## Slide 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανάλυση μαγνητοθερμικού φαινομένου
Σύνθεση-χαρακτηρισμός CexLa1-xNi5
  Περίθλαση ακτίνων Χ- XRD PATTERNS
  Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης- SEM MEASUREMENTS
  Μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος- VSM MEASUREMENTS
Σχολιασμός αποτελεσμάτων

## Slide 3: ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
Το φαινόμενο κατά το οποίο με την παρουσία μαγνητικού πεδίου συμβαίνουν θερμικές αλλαγές στο υλικό
Warburg, 1881

## Slide 4: ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ
Εφαρμογή μαγνητικού μεδίου→
Ευθυγράμμιση μαγνητικών ροπών- μείωση μαγνητικού μέρους της εντροπίας
Συνολική εντροπία σταθερη→
Αύξηση εντροπίας κρυσταλλικού πλέγματος
→αύξηση θερμοκρασίας υλικού

## Slide 5: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΔS<0
ΔT>0
Με αύξηση του πεδίου η εντροπία μειώνεται
Το πεδίο Β2 είναι μεγαλύτερο από το Β1
Με αύξηση του πεδίου η θερμοκρασία αυξάνεται

## Slide 6: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Μαγνητική ψύξη
Χρησιμοποιούνται κατάλληλες μαγνητικές ενώσεις για την ψύξη του υλικού και ως εναλλάκτες θερμότητας νερό ή μη επιβλαβή υγρά
Ιατρική- Θεραπεία μορφών καρκίνου μέσω μαγνητικής υπερθερμίας

## Slide 7: ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΨΥΞΗ

## Slide 8: ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Ερευνάται κυρίως σε μέταλλα σπανίων γαιών
Το πιο χαρακτηριστικό μέταλλο: Γαδολίνιο
ΔS=10 J/kg K και ΔT=10 K
στους 292 Κ με μαγνητικό πεδίο από 0-5 Τ

## Slide 9: CexLa1-xNi5
Δείγματα με αναλογίες (Ce,La):Νi
(0.4, 0.6): 5
(0.6, 0.4): 5
(0.7, 0,3): 5
ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

## Slide 10: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διεργασίες παρασκευής:
Τήξη βολταϊκού τόξου- Arc melting
Μηχανική άλεση- Ball milling
Για δύο ώρες στις 250 στροφές/λεπτό
Θερμική ανόπτηση
Στους 900 °C

## Slide 11: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διεργασίες μελέτης:
Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)
Μαθαίνουμε μέσω της διαδικασίας την ατομική δομή και γίνεται ταυτοποίηση του υλικού
Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)
Μελέτη της μορφολογίας του υλικού και υπολογισμός της ακριβούς σύστασης του υλικού
Μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος(VSM)
Για τον χαρακτηρισμό των μαγνητικών ιδιοτήτων του υλικού

## Slide 12: Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD)
Μετά την ανάλυση Rietveld με χρήση του προγράμματος RIETICA:
Πλεγματικές σταθερές: a=5,0143 Å, c=3,9798 Å
Για το LaNi5: a= 5,017 Å, c= 3,986 Å
Πρόγραμμα Jade6
101 : La
110 : Ce
200 : Ni
111 : Ni

## Slide 13: Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)
(0.4, 0.6): 5
Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων είναι:
Ni 69%
La 19%
Ce 12%

## Slide 14: SEM- Χημική ανάλυση EDS
LN603-3

## Slide 15: Hλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)
(0.6, 0.4): 5
Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων είναι:
Ni 69%
La 12%
Ce 19%

## Slide 16: SEM- Χημική ανάλυση EDS
LN 603-5

## Slide 17: Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)
(0.7, 0.3): 5
Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων είναι:
Ni 67%
La 10%
Ce 23%

## Slide 18: SEM- Χημική ανάλυση EDS
LN603-6

## Slide 19: Μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος (VSM)
23 °C
50 °C
100 °C
150 °C
Συνεκτικό πεδίο: 0.13 Τ
Μέγιστη μαγνήτιση: 0.7 Am2/kg
Παραμένουσα μαγνήτιση: 0.19 Am2/kg
Το συνεκτικό πεδίο και η μέγιστη μαγνήτιση μειώθηκαν με αύξηση της θερμοκρασίας
(0.4, 0.6):5

## Slide 20: Μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος (VSM)
Παραμαγνητική συμπεριφορά
Μέγιστη μαγνήτιση: 0.18 Am2/kg
Μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας
(0.6, 0.4):5
23 °C
50 °C
100 °C
150 °C

## Slide 21: Μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος (VSM)
23 °C
50 °C
100 °C
Παραμαγνητική συμπεριφορά
Μέγιστη μαγνήτιση: 0.28 Am2/kg
Μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας
(0.7, 0.3):5
150 °C

## Slide 22: Μαγνητόμετρο δονούμενου δείγματος- Μαγνητοθερμικό φαινόμενο
(0.6, 0.4):5
(0.7, 0.3):5
Για κάθε δείγμα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε θερμοκρασία δωματίου 25 °C, με μαγνητικό πεδίο 0 Τ και 1 Τ

## Slide 23: Μαγνητοθερμικό φαινόμενο
Μεταβολή εντροπίας:
ΔS= 2.5 J/kg K, 0-1 T στους 25 °C
ΔS= 5.7 J/kg K, 0-5 T στους 25 °C

## Slide 24: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το μαγνητοθερμικό φαινόμενο έχει πολύ σημαντικές εφαρμογές και προοπτικές
Παρατηρήθηκε από τις μετρήσεις μεγάλη διαφορά στη σύσταση των δειγμάτων και παραμαγνητική συμπεριφορά στα δυο τελευταία δείγματα
ΔS= 2.5 J/kg K, 1 Τ και 25 °C
Συμμετοχή σε συνέδρια:
Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών στην Πάτρα.

## Slide 25: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλιογραφικές πηγές
[1] Karl G. Sandeman, “Magnetocaloric materials: the search of the new systems”, Scripta Materialia (2012)
[2] N.A. de Oliveira, P.J von Ranke, “Theoritical aspects of the magnetocaloric effect”, Physics Reports 489 (2010) 89-159
[3] E.P. Nobrega, N.A. de Oliveira, P.J. von Ranke, A. Troper, “Magnetocaloric effect in rare earth based compounds: A Monte Carlo study”, Physica B 378-380 (2006) 716-717
[4] Andrej Kitanovski, Peter W. Egolf, “Innovative ideas for future research on magnetocaloric technologies”, International journal of refrigeration 33 (2010) 449-464
[5] H. Wada, S. Tomekawa, M.Shiga, “Magnetocaloric properties of a first order magnetic transition system”, Cryogenics 39 (1999) 915-919
[6] L.G. de Medeiros Jr, N.A. de Oliveira, A. Troper, “Giant magnetocaloric and barocaloric effect in MnAs”, Journal of Alloys and Compoynds 501 (2010) 177-182
[7] Benjamin Podmijsak , “The magnetocaloric effect”, Seminar of the lecture
[8] N.A.de Oliveira, “Magetocaloric effect in rare earth doped compounds”, Journal of Alloys and Compounds 455 (2008) 81-86
[9] L.T. Tai, B.T. Hang, N.P. Thuy, T.D. Hien, “ Magnetic properties of LaNi5-based compounds”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 262 (2003) 485-489
[10] Prof.Dr. Romulus Tetean, Andrian Bezergheanu, “Magnetocaloric effect in-3d transition metal intermetallic and oxidic compounds”, Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca (2012)
[11] Kαρλα Αναστασια, Σιαμπιρη Ανθη, “Εφαρμοσμενος Μαγνητισμος- Μαγνητικη Ψυξη”, Aριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης Τμημα Φυσικης
[12] I.P.Jain, R.K.Jain, Ankur Jain, Shivani Agarwal, V. Ganesan, “Characterization and hydrogenation of CeNi5Crx (x=0,1,2) alloys”, University of Rajasthan, India (2004)
[13] K.R.Clay, A.J.Goudy, R.G.Schweibenz, A.Zarynow, “The effect of partial replazement of lanthanum in LaNi5-H with Cerium, Praseodynium and Neodymium”, Journal of the Less-Common Metlas (1990) 153-162
Ηλεκτρονικές πηγες
[14] http://ec.europa.eu
[15]http://www.oikologio.gr
[16]http://www.bioenergynews.blogspot.com
[17]http://13tee-thess.thess.sch.gr
[18]http://www.allaboutenergy.gr
[19}http://www.geo.auth.gr

## Slide 26
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!